| Termék megnevezése : | Kétoldalon öntapadó habszalag |
| --- | --- |
| Referencia szám : | GT-311 |
| Származási ország : | Anglia |

| Hordozó anyaga | Polietilén |
| --- | --- |
| Össz vastagság | 1.125mm |
| Hab vastagság | 1 mm |
| Sűrűség | 67kg / m3 |
| Szín | Fekete vagy fehér |
| Ragasztó típusa | Kaucsuk |
| Ragasztó mennyisége | 90g / m2 / oldal |
| Nyúlás | 170% |
| Tapadási erő | 22.5 N / 25mm |
| Nyíró szilárdság | 60N / cm2 |
| 1 kg súly tartása 25m x 25mm felületen | 40 óra |
| Hőmérséklet tűrés | -10°C - +60°C |
| Felhasználási hőmérséklet | +10°C - + 30°C |
| Öregedés állóság | Mérsékelt |
| UV állóság | Mérsékelt |

Felhasználási javaslat :

Általános felhasználású habszalag.

Méretek :	Elérhető 10 , 20 , 33 , 50 és 66 méteres hosszúságban, tetszőleges szélességben 6mm – től egészen 1250 mm-ig. 1 vagy 2 mm-es vastagságban.

Tárolása :	Szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.